Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP 30 AL

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wandelemente: 30 mm stark, aus Vollspanplatten nach    V 20 verleimt, mit beidseitiger direkter Melaminharz-beschichtung, Oberfläche Perlstruktur. Alle offenen Schnitt-kanten heißverleimt mit ABS-Kanten. Anlagenkonstruktion glattflächig und rahmenlos. Oberer Kantenabschluß und Stabilisierung der Türfront mit einem Alu-Spezial-Profil elox. E6/EV1. Wand-/Plattenanschlüße mit Alu-U-Profil zum Bautoleranzausgleich, elox. E6/EV1.

Türen: 600 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände. Stumpf einschlagend in ein Alu-Türanschlag-Profil elox. E6/EV1, mit integrierter Weichlippendichtung zur Geräuschdämpfung.

Beschläge: Zwei kräftige Nylonaufschraubbänder. Bade-zelleneinsteckschloß verzinkt mit Rundstulp, weiß lackiert, Falle und Riegel aus Kunststoff. WC-Sicherheitsdrücker-garnitur aus Nylon mit Rundrosetten, Riegelolive, Schau-scheibe rot/weiß und Notöffnungsschlitz.

Trennwandstützen: Nylonummantelter, verzinkter Rund-stahl Ø 20 mm mit Bodenanschraubplatte, stufenlos höhen-verstellbar +/-20 mm zum Bautoleranzausgleich und tritt-sicherer Nylon-Rosette.

Farben: Wände- und Türelemente gemäß BTS - Farbkarte.

Zubehör: BTS - Kleiderhaken mit Türpuffer.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Sonderdekore/-höhen

- Alu-Profile pulverbeschichtet, Farben auf Anfrage

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon-Zweifachhaken

- Bürstengarnitur

- Aschenbecher