Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP TW 30N - Edelstahl

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wände: 30 mm stark, Sandwich-Elementkonstruktion, bestehend aus zwei Edelstahlschalen, je 1 mm stark, allseitig gekantet. Verwindungssteife Stabilisierung durch Profilierung der Edelstahlschalen.

(Offene Edelstahlkanten sind nicht zugelassen).

Wandfüllung mit keimhemmender Wabenkerneinlage. Oberer Kantenabschluß und Stabilisierung der Türfront mit einem Edelstahl-Spezial-Profil und alle Wand- / Platten-anschlüsse mit Edelstahl-U-Profil.

Türen: 600 / 700 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände, absolut flächenbündig, einschlagend mit inte-griertem Türanschlag.

Beschläge: Zwei kräftige Edelstahl-Federbänder. Verschlußhebel auf Rundrosette drehbar gelagert, Außen-rosette mit Schauscheibe rot/weiß und Notöffnungsdorn. Zugknopfgarnitur feststehend, unsichtbar, gegeneinander verschraubt. Alle Beschläge aus Edelstahl.

Trennwandstützen: Edelstahlfuß ø 20 mm, mit Boden-Anschraubplatte aus Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar  ± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Edelstahl-Rosette.

Oberflächen: Wand-/Türelemente nach Nirosta Karo strukturiert oder geschliffen

Zubehör: BTS- Edelstahl-Kleiderhaken mit Türpuffer.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

_________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Sonderdekore/-höhen

- WC-Drückergarnitur/-Schloß

- Edelstahl -Papierrollenhalter

- Edelstahl - Zweifachhaken,

- WC-Bürstengarnitur

- Aschenbecher